Degradasi Zat Warna Direct Red-23 Secara Fotolisis Menggunakan Katalis C-N-codoped TiO2

Yuli Okta Fitriyani1,Upita Septiani2, Diana Vanda Wellia3, dan  Safni Safni4

Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UniversitasAndalas, Kampus Limau Manis, Padang, 25163, Indonesia.

E-mail: safni@yahoo.com

DATA HASIL PENELITIAN

Pembuatan larutan dan Pengukuran Serapan Spektrum ZatWarnaDirect Red-23

a

b

e

Panjang gelombang (nm)

Absorban (A)

c

d

Gambar 2. SerapanSpektrum larutan zat warna direct red-23 pada variasi konsentrasi (a) 2 mg/L, (b) 4 mg/L, (c) 6 mg/L, (d) 8 mg/L dan (e) 10 mg/L.

PengaruhWaktuPenyinaran Terhadap Degradasi ZatWarnaDirect Red-238 mg/L Tanpa Katalis C-N-codoped TiO2 Secara Fotolisis

Gambar 3. Pangaruh waktu penyinaran terhadap persentase degradasi zat warna direct red-23 8 mg/L secara fotolisis dengan sinar UV tanpa penambahan katalis C-N-codoped TiO2.

Gambar 4.Pengaruh waktu penyinaran terhadap persentase degradasi zat warna direct red-23 8 mg/L dengan sinar matahari tanpa penambahan katalis C-N-codoped TiO2.

# Pengaruh Massa Katalis C-N-codoped TiO2 Terhadap Degradasi Zat Warna Direct Red-23 8 mg/L Secara Fotolisis

Gambar 5. Kurva hubungan antara massa katalis C-N-codoped TiO2 dengan persentase degradasi dari zat warna direct red-23 8 mg/L selama 60 menit.

PengaruhWaktuPenyinaran Terhadap Degradasi ZatWarnaDirect Red-238 mg/L Dengan Penambahan Katalis C-N-codoped TiO2 Secara Fotolisis

a

b

Gambar 6. Pengaruh waktu penyinaran terhadap degradasi zat warna direct red-23 8 mg/L terhadap katalis C-N-codoped TiO2 (a). Persentase degradasi zat warna direct red-23 8 mg/L dengan penambahan katalis C-N-codoped TiO2 15 mg (b) Persentase degradasi zat warna direct red-23 8 mg/L tanpa penambahan katalis C-N-codoped TiO2 15 mg.

a

b

Gambar 7. Pengaruh waktu penyinaran terhadap degradasi zat warna direct red-238 mg/L terhadap katalis C-N-codoped TiO2 (a). Persentase degradasi zat warna direct red-23 8 mg/L dengan penambahan katalis C-N-codoped TiO2 15 mg (b). Persentase degradasi zat warna direct red-23 8 mg/L tanpa penambahan katalis C-N-codoped TiO2 15 mg.

Perbandingan Persentase Degradasi Zat Warna Direct Red-23Secara Fotolisis dengan Sinar UV dan Sinar Matahari Dengan Penambahan Katalis C-N-Codoped TiO2

a

b

Gambar 8. Perbandingan persentase degradasi zat warna direct red-238 mg/L terhadap sumber sinar(a). Degradasi zat warna direct red-23 8 mg/L secara fotolisis sinar UV dengan penambahan katalis C-N-codoped TiO2 15 mg  (b).  Degradasi zat warna direct red-238 mg/L dengan sinar matahari dengan penambahan katalis C-N-codoped TiO2 15 mg.

# Pengaruh Konsentrasi Awal Degradasi ZatWarnaDirect Red-23 Secara Fotolisis

Konsentrasi awal zat warna direct red-23 merupakan parameter yang penting untuk dipelajari dari mendegradasi zat warna.

.

a

b

Gambar 9. Pengaruh konsentrasi terhadap degradasi zat warna direct red-23 (a) degradasi zat warna direct red-23 secara fotolisis sinar UV ditambah 15 mg katalis C-N-codoped TiO2 selama 120 menit (b) degradasi zat warna direct red-23 dengan sinar matahari ditambah 15 mg katalis C-N-codoped TiO2 selama 120 menit.

Analisis Hasil Degradasi Zat Warna Direct Red-23   8 mg/L Secara Fotolisis Mengguna-kan HPLC

.

Tinggi puncak

tanpa degradasi

Setelah degradasi

Waktu retensi (menit)

Gambar 10. Kromatogram larutan degradasi zat warna direct red-238 mg/L secara fotolisis sinar UV dengan penambahan katalis C-N-codoped TiO2 15 mg selama 60 menit.